KONSTRUKTIONS

PU - Kleber

Distributore Esclusivo per l´Italia :

Scheda tecnica	BINDAN-KPK 40	Collmon srl  Via Flli Cervi 75/95p

50010 Campi Bisenzio (FI)

Adesivo per costruzioni a base poliuretanica		Tel. 055.8969733 E-Mail: info@collmon.it

A base poliuretanica per gli assemblaggi rapidi secondo la DIN 68 602 / EN 204

L’adesivo KPK  40 è un adesivo monocomponente per costruzioni, senza solvente, con un tempo di reazione particolarmente rapido.

L’adesivo KPK  40, indurendo, genera una lieve schiuma; ad indurimento ultimato i giunti mantengono una minima elasticità, sono resistenti all’invecchiamento, all’acqua e alla temperatura ed hanno un effetto compensante la tensione.

L’adesivo KPK  40 si può utilizzare per riempire le fessure e si può carteggiare dopo l’indurimento. Il KPK  40 soddisfa le esigenze del gruppo D4 per gli incollaggi del legno secondo la DIN EN 204. Il colore è beige.

L’adesivo KPK  40 viene utilizzato:

 In ambienti altamente esposti all’umidità

 per montare telai di porte e finestre

 Impiallacciature di telai su porte esterne, riempimenti di persiane con protezione superficiale

 Montaggio di cucine, tavole da lavoro di corion

 Incollaggio di telai di metallo, pavimenti di caravan

 Per incollaggi speciali

 Pannelli di masonite rivestiti, cartoni di fibra dura

 Incollaggio di materiali di legno con metalli, materie sintetiche, costruzioni a sandwich

 Incollaggio di lastre di gesso, così come di polistirolo e materiali di calcestruzzo

 Incollaggio di legno ad alta umidità

Indicazioni per la lavorazione

 Temperatura minima di lavorazione :	min. + 5 °C , max. 40 °C

 Applicazione :	a serpentina; in caso di superfici non assorbenti

applicare su entrambi i lati con una spatola dentata

 Umidità del legno :	max. 18 % , ottimale tra 8 e 12 % , in caso di minore

umidità del legno inumidire il pezzo con acqua

 Tempo aperto : 	8 – 10 min. circa  (23 °C / 65 % di umidità relativa)

 Tempo aperto – aggiungendo acqua nebulizzata: 3 – 4 min. circa

 Peso di pressa :	2 – 3 kg/cm2 (per incollaggi del legno compensato: 5 kg/cm2)

 Temperatura di pressa : 	max. 60 °C . Il pressaggio a caldo non è necessario, però

accelera il processo di reticolazione

 Resistenza alla temperatura :	da - 40 °C a + 80 °C allo stato indurito,

WATT 91 > 8 N/mm2

 Resistenza al taglio in caso di incollaggio di provini di alluminio (pretrattati chimicamente), in base alla prova DIN 53254, con un giunto di colla dello spessore di 0,2 mm a temperature diverse:

Resistenza al taglio a – 20 °C		14,5 N/mm2

Resistenza al taglio a + 20 °C		  9,2 N/mm2

Resistenza al taglio a + 80 °C		  4,9 N/mm2

Indicazioni per lavorazione :

I substrati da incollare devono essere privi di polvere, di grasso e di olio, ed essere resistenti e stabili.

Se necessario si consiglia prima di tutto di carteggiare il pezzo. Dare una mano di KPK  40 a serpentina; per l’incollaggio di superfici spalmarlo con una spatola dentata; applicare l’adesivo su un lato; in caso

di substrati non assorbenti si consiglia di applicare l’adesivo su entrambi i lati. Unire i pezzi e se necessario fissarli fino a raggiungimento della lavorabilità o dell’indurimento.

In caso di incollaggi con riempimento di fessure, l’adesivo KPK  40 , a contatto con l’umidità, indurisce circa 2 – 3 mm al giorno. Aggiungendo acqua nebulizzata e a temperature più alte, il processo di indurimento viene accelerato. Togliere l’adesivo fresco eccedente.

Incollaggio di alluminio:

Soltanto su superfici pretrattate chimicamente o verniciate (anodizzate, fosfatizzate, cromatate) e non

su alluminio grezzo.

Indicazioni generali :

	Se viene utilizzata una pressa, va usato del distaccante. Si consiglia anche di proteggere le

superfici di pressa dall’adesivo fuoriuscente, mettendovi sopra della carta siliconica.

	L’adesivo KPK  40 si decompone se esposto a forti radiazioni ultraviolette. Questo effetto si

nota soltanto quando l’accoppiamento non è preciso e si forma quindi un giunto di colla largo.

Nelle scale esterne si deve perciò utilizzare BINDAN –CIN.

	Proteggere l’adesivo KPK  40 dal gelo. In caso di gelo non può più essere utilizzato.

Smaltimento :

resti di adesivo indurito:	codice dei rifiuti 55906

resti di adesivo liquido:	codice dei rifiuti 55905

Stoccaggio :

 Dopo l’uso, la confezione deve essere subito richiusa ermeticamente e conservata capovolta.

 Stoccare l’adesivo KPK  40 tra + 5 °C e + 25 °C in confezioni originali chiuse.

Proteggere dal calore e dai raggi solari.

 Magazzinaggio :	garanzia di 8 mesi dal momento dell’acquisto

Misure di sicurezza :

KPK  40 contiene difenilmetano-4,4’-, diisocianato, isomeri e omologhi.

Nocivo per inalazione. Irritante per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Si consiglia di indossare occhiali protettivi e guanti. L’adesivo reagisce chimicamente con l’acqua, per questo si deve evitare assolutamente il contatto con gli occhi, la bocca e le mucose. In caso di contatto con la pelle non sciacquare con acqua, ma prima di tutto con lo spirito, se necessario con diluente. In caso di contatto

con gli occhi, consultare subito il medico.

Le presenti indicazioni si basano sui risultati ottenuti nell’applicazione pratica e sulle prove da noi effettuate. Poiché non abbiamo influenza alcuna né sulla scelta die materiali né sulla lavorazione, tali indicazioni non sono vincolanti. Questo vale anche per il ns. servizio di consulenza tecnica. In ogni caso si consiglia di effettuare personalmente delle prove pratiche.